LES SABLES OLIMAG SAND INC.

##### C.P. 276

Thetford Mines (Québec Canada)

G6G 5T1

## Tél : (418) 338-3562 	Téléc/Fax : (418)338-9100

Courriel/email : info@olimag.com

____________________________________________________________________________________________

Juillet 2005

# M  A  G  F  I  L  L

FORSTÉRITE – ENSTATITE  SABLE RÉFRACTAIRE

USAGES PRINCIPAUX : SABLE RÉFRACTAIRE COMME MASSE DE BOUCHAGE POUR

BUSE  E.B.T. DANS LES FOURS À ARC ÉLÉCTRIQUE  ET                                              ISOLANT POUR POCHE

AVANTAGES :

-	HAUTE TEMPÉRATURE DE FUSION

-	BASSE  EXPANSION THERMIQUE ET BASSE CONDUCTIVITÉ

-	EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX

-	APPROVISIONNEMENT FACILE ET RAPIDE

-	FAIBLE DENSITÉ EN VRAC

## GRANULOMÉTRIES : -3+4, -2+8, -3+10, -4+10, 10-20, 16-60, 30-60, 35-70

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Couleur 							: Brun

Température de fusion					: > 1700°C

Dureté (sur échelle de Mohs )				: 6 to 6.5

Expansion thermique					: 0,01% po/po

conductivité  thermique					: Faible

densité	en vrac 						: 82 - 87 lbs/ft3*, 1.25-1.39g/cc*

densité spécifique 					: 93 - 100 lbs/ft3*

Gravité spécifique  					: 2.90 - 2.95/cc*

Forme de la particule					: Anguleux

pH							: 8.4

*Selon la granulométrie

| ANALYSE CHIMIQUE | ANALYSE MINÉRALOGIQUE |
| --- | --- |
| ÉLÉMENTS | % DU POIDS | MINERAUX | % DU POIDS |
| Mg0 | 43 - 47 | Forstérite (Mg2Si04) | 50 - 60 |
| Si02* | 42 - 44 | Enstatite (Mg Si03) | 25 - 30 |
| Fe203 | 8 - 10 | Hématite |  |
| A1203 | 0.6 - 1.2 | Maghémite (Fe203) | 2 - 8 |
| Ca0 | 0.4 - 0.7 | Magnésio-ferrite | 8 - 10 |
| L.O.I. | 0.1 - 0.2 | (Mg Fe204) |  |
| Autres | 1.0 - 2.0 | Autres | 4 - 5 |
| TOTAL | 100 | TOTAL | 100 |

*plus de 99% de la silice est liée chimiquement au magnésium

PRODUIT : MAGFILL

FICHE SIGNALÉTIQUE

#### SECTION I

| Nom du fabricant : Les Sables Olimag inc. | Téléphone No : (418) 338-3562 Fax No : (418) 338-9100 Courriel : info@olimag.com |
| --- | --- |
| Adresse : 163,rue Pie XI , C.P. 276, - Thetford Mines (Québec) Canada G6G 5T1 |
| Nom chimique et synonymes : Olivine Synthétique | Marque de commerce et synonymes : Magfill |
| Famille chimique : Silicate de magnésium |  |
| ANALYSE MINÉRALE : ÉLÉMENTS Enstatite (Mg Si03) Forstérite (Mg Si04) Magnésio - ferrite (MgFe204) Maghémite - hématite (Fe203) | % EN POIDS 30 % 55 % 10 % 5 % |
| TOTAL | 100 % |

SECTION II – Matières Dangereuses

Le MAGFILL ne contient pas de matières dangereuses, tel que défini par la loi canadienne sur les produits dangereux

SECTION I I I  - Données Physiques

| Point d’ébulition (oF) Agrégat | n / a | Gravité spécifique (H20 = 1) | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression de vapeur (mmHg) | n / a | Volume volatile % | 0 % |
| Densité de vapeur (air = 1) | n / a | Taux d’évaporation ( _____ = 1) | 0 % |
| Solubilité dans l’eau | 0 % |  |  |
| Apparence et odeur | Brun plus pale à foncé | Aucune odeur |  |

SECTION IV – Données sur les risques de feu et d’explosion

| Point d’auto - ignition (méthode) | n / a | Limites d’inflammabilité | Lel | Uel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux pour extinction | n / a |  | n / a | n / a |
| Procédures spéciales pour éteindre le feu ¦ n / a |
| Risques habituels de feu et d’explosion ¦ aucun |

SECTION V – Données sur les risques pour la santé

Limite permissible d’exposition :	10mg/M3       poussière totale

5mg/M3             poussière respirable

(S-2.1,	r. 15, Quebec)

Effet de surexposition  procédures d’urgence et premiers soins :

Le sable MAGFILL est un silicate de magnésium  utilisé pour des applications variées,

avec des de grosseur de particules variés qui peuvent se logés dans les yeux.

Des procédures médicales standard devraient être utilisées.

SECTION VI – Données dur la réactivité

| Stabilité | instable |  | conditions à éviter : aucune |
| --- | --- | --- | --- |
| agrégat | stable | X |  |

Incompatibilité (matériaux à éviter) produits acides :

Resine qui utilise de l’acide pour catalyseur devrait être utilise seulement comme     	décrit dans  la page d’instruction

Produits de décomposition dangereux : aucun

| Risque de | Peuvent se produire |  | conditions à éviter : aucune |
| --- | --- | --- | --- |
| polymérisation | Ne se produisent pas | X |  |

SECTION VII – Procédures en cas de déversement accidentel

Action à entreprendre au cas d’un déversement accidentel :

Aucune restriction

Nettoyer de n’importe quel façon

Méthode de disposition des rebuts : procédure standard pour sable ou agrégat

SECTION VIII – informations spéciales de  protection

| Protection respiratoire (type spécifique ) : Respirateur, si vous travailler avec du sable que les particules sont inférieur à 200 mesh |
| --- |
| Ventilation | Échappement local n/a | spéciale n/a |
| Normale | mécanique (générale) n/a | Autre n/a |

SECTION IX – Usages principaux

Sable réfractaire utilisé comme masse de bouchage pour buse  E.B.T., isolant pour poche

Juillet 2020